                      X2安規電容器製造規格
1 產品名稱

金屬化聚丙烯膜電容
[image: image11.jpg]I._W4-| — T fe— max

20mMMIN —»|+—d ¢

418




2 特性：

2.1 Non-induction construction(無感式結構)  

2.2 Slef-healing property(自愈性)

2.3 High moisture-resistance(高阻抗)

2.4 Good solderability(良好的可焊性)

3 適用名稱之涵義

3.1 使用溫度範圍

指能使電容器持續使用而無不良效應發生之周圍溫度範圍而言。

3.2 等級

指基於某條件下之變化，對電容器性能之保證程度區分而言。

3.3 工作電壓

指規定之溫度範圍條件內能持續加諸於電容器而不致產生任何異常現象之最高電壓而言。

3.4 電氣性能

電容器電氣性能之種類依溫度特性、使用溫度範圍、工作電壓、公稱靜電容量及靜電容量容許差而分。

3.5 工作電壓(電壓性質:AC)

工作電壓： 250V、275V

3.6 公稱靜電容量

公稱靜電容量是以μF為單位來表示。

3.7 靜電容量容許差

公稱靜電容量之表示方式
	文字記號
	K
	M

	容許差
	±10%
	±20%


4 產品尺寸及溫度特性                
4.1 產品所能適用之具體尺寸、規格參照第 4頁。

4.2 溫度特性

          X2安規電容器製造規格
INTERFERENCE SUPPRESSORS CLASS-X2 CAPACITOR(MCY)

TYPE：MCY
規  格

SPECIFICATIONS

· 適用溫度

Operating temperature：－40℃～＋85℃

· 額定電壓

Rated Voltage：250VAC for UL﹑CSA  

             275VAC for VDE﹑ESTI﹑SEMKO﹑NEMKO﹑DEMKO

                       FIMKO﹑CE﹑CQC

· 電容量範圍

   Capacitance Range: 0.001µF~1.0µF
· 電容量容許差

Capacitance Tolerance：K(±10%)、M(±20%) 

· 散逸因素

Dissipation Resistance:≦ 0.1%(25±2℃,1KHZ,1.0V)

· 絕緣電阻

Insulation Resistance: 500VDC充電1分鐘.

IR≧9000MΩ for  C≦0.33 UF  IR≧3000MΩ÷μF for C＞0.33u F

■ 測試電壓

Withstand voltage: 2000V DC/1秒或1200V DC/60秒

· 電介質

Dielectric: 金屬化聚丙烯薄膜

           X2安規電容器製造規格
INTERFERENCE SUPPRESSORS CLASS-X2 CAPACITOR(MCY)

TYPE：MCY
■ 電容規格尺寸表  

	CAPACITANCE
	250/275 VAC
	CAPACITANCE
	250/275 VAC

	PART NO.
	MFD
	W
	H
	T
	F
	dψ
	PART NO.
	MFD
	W
	H
	T
	F
	dψ

	MCY102□B□□□
	0.001
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY333KC□□□
	0.033
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8

	MCY122□B□□□
	0.0012
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY393KC□□□
	0.039
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8

	MCY152□B□□□
	0.0015
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY473KC□□□
	0.047
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8

	MCY182□B□□□
	0.0018
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY563KC□□□
	0.056
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8

	MCY222KB□□□
	0.0022
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY683KC□□□
	0.068
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8

	MCY272KB□□□
	0.0027
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY823KC□□□
	0.082
	18.0
	12.0
	6.0
	15.0
	0.8


	MCY332KB□□□
	0.0033
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY104KC□□□
	0.10
	18.5
	13.5
	6.5
	15.0
	0.8

	MCY392KB□□□
	0.0039
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY124KC□□□
	0.12
	18.0
	13.5
	7.5
	15.0
	0.8

	MCY472KB□□□
	0.0047
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY154KC□□□
	0.15
	18.0
	14.5
	8.5
	15.0
	0.8

	MCY562KB□□□
	0.0056
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY224KC□□□
	0.22
	18.0
	15.5
	8.5
	15.0
	0.8

	MCY682KB□□□
	0.0068
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY224KD□□□
	0.22
	26.5
	16.5
	7.0
	22.5
	0.8

	MCY822KB□□□
	0.0082
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY334KC□□□
	0.33
	18.5
	16.0
	10.0
	15.0
	0.8

	MCY103KB□□□
	0.01
	13.0
	11.0
	5.0
	10.0
	0.6
	MCY334KD□□□
	0.33
	26.5
	17.0
	8.5
	22.5
	0.8

	MCY103KC□□□
	0.01
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8
	MCY394KD□□□
	0.39
	26.5
	19.0
	10.0
	22.5
	0.8

	MCY123KC□□□
	0.012
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8
	MCY474KD□□□
	0.47
	18.0
	15.5
	10.0
	15.0
	0.8

	MCY153KC□□□
	0.015
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8
	MCY564KD□□□
	0.56
	26.5
	20.0
	11.0
	22.5
	0.8

	MCY183KC□□□
	0.018
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8
	MCY684KE□□□
	0.68
	18.0
	15.5
	10.5
	15.0
	0.8

	MCY223KC□□□
	0.022
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8
	MCY824KE□□□
	0.82
	26.5
	22.0
	13.0
	27.5
	0.8

	MCY273KC□□□
	0.027
	18.0
	11.0
	5.0
	15.0
	0.8
	MCY105KE□□□
	1.00
	26.5
	17.0
	8.5
	22.5
	0.8

	注: W、H、T為最大值 (max)  F±1mm  d±0.02 mm


5 信賴性試驗

5.1 高溫負荷試驗

5.1.1 試驗溫度: 85±2℃

5.1.2 試驗電壓: 440V AC每小時將電壓升至1000V AC/60HZ,持續時間0.1秒

5.1.3 實驗判據如表1

                                    表1

	     電氣特性
	         規格值

	外  觀
	無可見損傷或滲出物

	電容量漂移
	≦初始值的±3%

	損耗角正切
	≦0.06%增加值

	絕緣電阻
	≧初始規定值的50%

	耐電壓
	0.66倍額定電壓下60秒(無異常)


5.2 Tensile strength(抗張強度試驗 )
While applied load of 0.5kg-1.0kg,ti wire. The body of capacitor shall be haul 90 degree and return to the original position. After the test no breaking and loosening

Of the terminal shall be found。(將受測體固定，在導線引出方向末端以0.5kg-1.0 kg之重量，將電容本體作向前90˚之旋轉,然後返回原來位置,導線不致被折斷或破損。) 其測試條件如表2

                                  表2

	Terminal

DJA(mm)
	Load Force

KG(n)
	Holding times

	0.6
	0.5
	10

	0.8
	2.0
	20


5.3 Vibration Resistance(震蕩試驗).

Range of vibration frequence10-55 HZ.1.5mm Amplitube tube. 2 hours. Each in 3

directions .After test no open and short-cirouit happened. 其實驗判據如表3

                                   表3

	電氣特性
	規格值

	  電容量變化率
	≦初始值的±1%

	損耗角
	≦3%


5.4 Resistance to soldering heat(耐焊接熱試驗)

Solder temperature 260±5℃  3±0.5 sec  Depth of dipping shall be up to2±0.5mm

after the lmmer-sion is finished. the capacitor shall be along at ordinary temperature 

at ordinary temperature and humidity for 1 hour after test.(將受測體之導線浸入溫度約260±5℃ 的容液中,離本體2±0.5mm 處 3±0.5秒,然后取出置入常溫、常濕下1小時。)其實驗判據如表4

                                   表4
	電氣特性
	規格值

	     外觀
	無可見損傷

	  電容量變化率
	≦初始值的±2%


5.5 Heat Resistance(耐熱試驗)

140%W、V 85℃ 1000 hours. then keep 16 hours at room temperature after test

(在85℃ 的溫度下以140%的額定電壓測試1000小時.然後置入常溫下保持16

小時) 其實試驗判據如表5                              

   表5
	電氣特性
	規格值

	     外觀
	無可見損傷

	  電容量變化率
	≦初始值的1%

	損耗角
	≦3%


5.6 Cold Resistance(抗寒試驗)

140%W、V－40℃ ±2℃  1000+48/-0 hours. then keep 2 hours at room temperature after test.( 在－40℃ 的溫度下以140%的額定電壓測試1000+48/-0小時.然後置入常溫下保持2小時) 其實試驗判據如表6

 表6
	電氣特性
	規格值

	     外觀
	無可見損傷

	  電容量變化率
	≦初始值的±5%


5.7 Humidity life test(耐濕負荷試驗)

Temperature 60℃ and  humldity 90～ 95% R.H add W.V for 500+24/-0 hours. Then keep 

under room temperature after test. (將受測體置於溫度約為60℃、濕度90-95%之狀態中連續加以額定工作電壓500+24/-0小時以後，取出置於常溫常濕中保持16小時。)

其實驗判據如表7

  表7

	電氣特性
	規格值

	     外觀
	無可見損傷

	  電容量變化率
	≦初始值的±5%

	損耗角
	＜1.1%

	   絕緣電阻
	≧50%  


5.7.1 認證機構及代號如表9.

表9

	認證機構
	代號
	認證構購
	代號

	UL(美國)
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	SEV(瑞士)
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	CSA(加拿大)
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	DEMKO(丹麥)
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	VDE(德國)
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	NEMKO(挪威)
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	SEMKO(琠典)
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	FIMKO(芬蘭)
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	CQC(中國)
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	CE
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6 表示
6.1 應表示事項

    電容器必須表示之事項如下：                            

(1)種類  (2)形狀  (3)特性  (4)工作電壓  (5)公稱靜電容量  (6)靜電容量容許差

        (7)製造者名稱  (8)製造年月日  (9)其它     
HTCC  5/6

